## Slide 1
实验设计
实验内容：取一定量氨基己酸和己内酰胺用水溶解，再用一定量4-甲基-2-戊醇进行萃取分离得到醇相和水相，再用大
量水对醇相进行反萃。
 | 用量/g | 实际用量/g
己内酰胺 | 12.5 | 12.5
氨基己酸 | 0.575 | 0.57
4-甲基-2-戊醇 | 52.3 | 52.5
溶解用水量 | 52.3 | 52.4
反萃用水量 | 209.2 | 209.02
 | 质量/g | 己内酰胺浓度(g/g) | 己内酰胺定量/g | 氨基己酸浓度(g/g) | 氨基己酸定量(g/g)
萃取水相 | 47.64 | / | / | / | /
萃取醇相 | 67.02（取样3.87g) | 0.1405 | 9.42 | / | /
反萃水相 | 219.11 | / | / | / | /
反萃醇相 | 50.60 | 0.0597 | 3.02 | / | /
萃取水相和反萃水相需要通过液相色谱进行定量，但是液相色谱
用了新方法，需要新配标样进行校正，一时忙不完。
萃取醇相和反萃醇相用气相色谱没法对氨基己酸进行定量，氨基
己酸再气相色谱的高温下会分解。

## Slide 2
实验设计
己内酰胺在4-甲基-2-戊醇中的溶解度测定
实验设计：取一定量的己内酰胺加热使其溶于4-甲基-2-戊醇中成不饱和溶液，然后降温，在析出晶体变成饱和溶液的
瞬间记录温度，即可得到该温度下的溶解度。
 | S1 | S2 | S3 | S4
称取己内酰胺质量 | 15g(15.04) | 18g(18.16） | 20(20.04) | 25g(25.03)
称取4-甲基-2-戊醇质量 | 20g(20.05) | 20g(20.14) | 20(20.02) | 20g(20.20)
溶解温度 | 15℃（不太准确，8℃时已有晶体析出） | 28-30℃ | 48-50℃ | ≥46℃

## Slide 3
实验设计
测定在室温和60℃下水在4-甲基-2-戊醇-己内酰胺饱和溶液中的溶解度
实验设计：取一定量的己内酰胺加热使其溶于4-甲基-2-戊醇中成饱和溶液，然后往溶液里加水，直至出现分层现象
室温下 | 
称取己内酰胺质量 | 1.8g(1.83)
称取4-甲基-2-戊醇质量 | 2g(2.19g)
溶解的水质量 | 0.6g-0.8g
水在饱和体系中的溶解度约为 | 14.9%-19.9%
60℃下 | 
称取己内酰胺质量 | 1.8g(1.81)
称取4-甲基-2-戊醇质量 | 2g(2.01g)
溶解的水质量 | 1g-1.2g
水在饱和体系中的溶解度约为 | 26.2%-31.4%