## Slide 1
中石化石油化工科学研究院有限公司
SINOPEC Research Institute of Petroleum Processing Co.,Ltd.
废尼龙6中己内酰胺单体的回收
汇报人：戴超
2024年5月24日

## Slide 2
实验设计
实验内容：取25g(实际称量25.02g)己内酰胺与1.15g（实际称量1.15g)氨基己酸混合先用水溶解，再用4-甲基-2
-戊醇进行多次萃取（将上次萃取得到的水相加入萃取剂再进行萃取）
 | 一次萃取 | 二次萃取 | 三次萃取 | 四次萃取 | 五次萃取 | 六次萃取（三倍量)
萃取剂量/g | 26.14 | 26.3 | 26.15 | 26.19 | 26.19 | 78.46
萃取相质量/g | 46.9 | 35.61 | 30.19 | 33.14 | 28.75 | 86.06
水相质量/g | 111.06 | 101.75 | 95.97 | 87.38 | 78.69 | 69.87

## Slide 3
分析结果（液相色谱）
样品名称 | 己内酰胺 | 6-氨基己酸 | 己内酰胺萃取量/g(萃取相密度取0.811g/cm3,比实际值小） | 氨基己酸萃取量/g
 | 含量mg/ml | 含量mg/ml |  | 
己内酰胺标样 | 5 |  |  | 
6-氨基己酸标样 |  | 0.5 |  | 
萃取相（一次萃取） | 103.33 | 0.41 | 5.98 | 0.024
萃取相（二次萃取） | 92.69 | 0.05 | 4.07 | 0.002
萃取相（三次萃取） | 69.02 | / | 2.57 | /
萃取相（四次萃取） | 56.20 | / | 2.30 | /
萃取相（五次萃取) | 41.62 | / | 1.48 | /
萃取相（六次萃取） | 20.27 | / | 2.15 | /
最终得水相 | 16.92 | 9.28 | 1.18 | 0.648
合计/g |  |  | 19.72 | 0.674

## Slide 4
实验设计
己内酰胺25g
(实际称量25.13g)
氨基己酸1.15g
(实际称量1.14g)
混合
加入4-甲基-2-戊醇
50.52g
液固混合物
过滤
氨基己酸固体
己-醇混合物
闪蒸分离
60℃干燥4h,送去红外、质谱
静置取上层清液送去液相色谱分析
取滤液送去液相色谱分析
己内酰胺固体
送去红外、质谱分析
醇相
做液相色谱分析
做纯度、消光值、挥发性碱值、高锰酸钾值、色度、酸碱度分析

## Slide 5
分析结果
 | 峰面积 | 含量（mg/ml) | 实际含量（mg/ml)
4-甲基-2-戊醇标样 | 97412325 | 8.18 | 
1-上层清液 | 79270352 | 6.6566 | 665.66
2-滤液 | 71709261 | 6.0216 | 602.16
注：样品浓度稀释了100倍
样品名称 | 己内酰胺 |  | 氨基己酸 | 
 | 峰面积 | mg/ml | 峰面积 | mg/ml
己内酰胺标样 | 4.15E+11 | 6.754 |  | 
6-氨基己酸标样 |  |  | 1.99E+10 | 0.5
1-上清液 | 3.01E+12 | 48.98 | 1.83E+09 | 0.05
2-滤液 | 2.74E+12 | 44.64 | 1.85E+09 | 0.05

## Slide 6
分析结果
1-上清液
总离子流色谱图
C6 H13 O2 N
C6 H11 O N

## Slide 7
分析结果
2-滤液
总离子流色谱图
C6 H11 O N

## Slide 8
实验设计
萃取能力对比实验
4-甲基-2-戊醇
己内酰胺
混合液
用水反萃
萃取水相
取样,送去液相色谱分析
105℃烘干8h
105℃，烘干8h
无固体残留
萃取醇相
己内酰胺固体，约11克
己内酰胺用量/实际称取量(g) | 4-甲基-2-戊醇用量/实际称取量(g) | 水用量/实际称取量(g) | 萃取水相质量(g) | 萃取醇相质量(g)
25/25.11 | 50/50.05 | 50/50.26 | 48.37 | 75.97
配制己内酰胺-4-甲基-2-戊醇空白样作为对照（质量比为1:2，己内酰胺实际称取2.54g，4-甲基-2-戊醇实际称取5.25g

## Slide 9
分析结果
样品名称 | 己内酰胺 |  | 氨基己酸 | 
 | 峰面积 | mg/ml | 峰面积 | mg/ml
己内酰胺标样 | 4.15E+11 | 6.754 |  | 
6-氨基己酸标样 |  |  | 1.99E+10 | 0.5
萃取醇相 | 2.16E+12 | 35.18 |  | 
萃取水相 | 2.21E+12 | 35.95 |  | 
己内酰胺-4-甲基-2-戊醇空白样 | 2.48E+12 | 40.40 |  | 
旋蒸出的4-甲基-2-戊醇 | 2.07E+11 | 3.37 |  | 
己内酰胺-4-甲基-2-戊醇空白样：按质量比1：2配制，己内酰胺实际称量2.54g,4-甲基-2-戊醇实际称取5.25g

## Slide 10
分析结果
萃取醇相
总离子流色谱图
C6 H11 O N

## Slide 11
分析结果
萃取水相
总离子流色谱图
C6 H11 O N

## Slide 12
分析结果
空白样
总离子流色谱图
C6 H11 O N

## Slide 13
分析结果
旋蒸出的醇液
总离子流色谱图
C6H11ON

## Slide 14
分析结果

## Slide 15
谢谢老师的聆听！
欢迎批评和指正！