# 石油化工科学研究院硕士/博士学位论文开题报告

废尼龙6中己内酰胺单体的回收

戴超

作者：__________________

李强 正高级工程师

石科院发展部

谢丽 副研究员

石科院22室

指 导  教 师：                    	单位：

协助指导教师：                   	单位：

申请学位级别:  工学硕士    	专业名称:  化学工程

开题报告日期: 2024年5月24日

目录

1、前言	1

2、文献综述	2

2.1废尼龙6解聚回收	2

2.1.1水解回收法	2

2.1.2醇解回收法	4

2.1.3氨解回收法	4

2.1.4离子液体解聚回收法	5

2.1.5其它方法	6

2.2己内酰胺精制分离手段	6

2.2.1液液萃取	6

2.2.2离子交换法	7

2.2.3加氢精制	8

2.2.4蒸发精馏	9

2.2.结晶法	10

2.2.6其他物理方法	11

2.3现有己内酰胺精制分离流程及其工艺改进	11

3、课题研究思路及内容	14

3.1研究思路	14

3.2研究方案	14

参考文献	16

1、前言

尼龙6，又称聚酰胺，是一种重要的合成纤维，广泛应用于纺织、汽车、电子、电器、包装等多个领域，目前全球市场年产量超过800万吨，且该数字预计以2.2%的速度增长，到2027年，全球聚酰胺市场预计将达到每年1040万吨，产值约470亿美元[1]。然而，尼龙消费量的增长及其不可生物降解的特性导致了土地和海洋的污染，对生态系统构成了严重的威胁。因此，废旧尼龙的回收再利用技术引发了人们的广泛关注。目前，废旧尼龙回收的途径主要包括能量回收、物理回收及化学回收[2-3]。能量回收主要是采用焚烧的方式，该方法虽然操作方便，但附加值低，而且增加了碳排放，会污染空气，造成环境污染。

物理回收中的初级机械回收是指将未污染的废旧尼龙直接运用于新产品的合成或成型加工，但是再生产品质量较差，附加值低。与初级机械回收相比，二级物理回收还包含对废旧尼龙的分离及纯化，但是该方法无法保证再生产品的质量，而且此方法中的每一轮循环都会造成尼龙降解，因此物理回收的次数也是有限的。溶解、再沉淀法是一种特殊的二级物理回收形式，其是将废旧尼龙溶解在合适的溶剂中，然后加入非溶剂选择性沉淀一种或多种组分，从而达到回收的目的[3]。溶解/再沉淀法可以达到对特定成分的分离与纯化，同时使用绿色溶剂可以实现绿色环保的愿景，是一种较有潜力的回收方法。

化学回收涉及废旧尼龙的解聚，主要目的是将废旧尼龙降解为价值较高的单体，再次用于尼龙生产。因此，化学回收一种可持续的回收模式，能够实现资源的闭环利用。常见的化学回收技术有水解法、醇解法、氨解法、离子液体法等。通过化学回收法从废尼龙6中回收己内酰胺单体，不仅能够提高资源利用效率，减少环境污染，还能够带来显著的经济效益和社会效益，推动技术和产业的创新发展。在全球资源紧张和环境保护压力日益增加的背景下，化学回收技术具有广阔的应用前景和重要的现实意义，这也日益成为废尼龙6回收研究的热点。

2、文献综述

2.1废尼龙6解聚回收

2.1.1水解回收法

水解法是通过介质水与废旧尼龙反应将其完全降解为单体的回收方法，主要包括水的扩散和水解反应2个阶段。亚临界水或超临界水的物理性质介于气体和液体之间，是废旧尼龙的良好溶剂，也为聚酰胺的降解提供了合适的反应环境，因此具有较好的使用前景[4]。王巍[5]等研究了MC尼龙在亚临界水中的解聚，分别分析了反应的固相残余物和液相产物。固相残余物为未反应的MC尼龙，随着反应的进行，固相产物的结晶形式由α型转变为γ型。而液相产物组分包括线性低聚物和环状低聚物。当温度为345℃、压力为9MPa、水解时间为75min时，己内酰胺（CPL）的产率最高可达89%。

与其它方法相比，亚/超临界水溶解性好，既可以作为废旧尼龙的溶剂，又可以作为催化剂，而且符合绿色发展的要求，但亚/超临界水解需要高温高压，反应条件相对苛刻。

另一方面，可以通过添加催化剂来促进水解反应的进行，常用的催化剂有液体酸（盐酸、硫酸、硝酸、磷酸）、固体超强酸（磷钨酸、硫酸根/氧化锆）以及碱（氢氧化钠、氢氧化钾）等。如Cesarek[6]等就报道了一种简单有效的脂肪族聚酰胺（聚酰胺66、聚酰胺1010、聚酰胺11和聚酰胺12）的化学回收方法。在该方法中，采用盐酸作为催化剂，微波辐射下聚酰胺水解反应的速率取决于聚酰胺类型、盐酸/酰胺摩尔比下，聚酰胺66在10min内完全转化为组成单体。长链聚酰胺酸（聚酰胺11、聚酰胺12和聚酰胺1010）和含有玻璃纤维或碳纤维增强添加剂的聚酰胺酸在相同实验条件下需要更长的反应时间。通过这种方法，即使在含有增强添加剂（如碳纤维和玻璃纤维）的情况下，聚酰胺也能完全转化为它们的组成单体。Cesarek[6]等较为全面地研究了不同种类的脂肪族聚酰胺的酸解回收，增强添加剂对聚酰胺解聚过程的影响，以及增强添加剂回收利用的可能性，提供了一种工业用废旧尼龙的回收方法。该方法借助微波辐射实现不同种类的脂肪族聚酰胺的酸解回收，能耗更低，反应条件温和。

与亚/超临界水解相比，使用酸、碱作为催化剂可以进一步降低能耗，加快反应速率，但是使用酸、碱不仅会对设备造成严重的腐蚀，而且在反应过程中容易产生大量的废水。而且降解液需要先进行中和去除催化剂，再回收单体，操作复杂，不利于催化剂重复使用。

正因如此，目前许多关于尼龙水解方面的研究集中再催化剂上，希望寻找到合适的催化剂或者对催化剂进行改性，从而在提高催化剂活性的同时减少对设备的腐蚀。如Samuel[7]等研究了3中弱有机酸（乙酸、丙酸和丁酸）对尼龙11水解作用的影响。实验表明，随着有机酸的酸性变弱，水解速率变快。丁酸时最弱的酸，对提高水解速率的作用最强，这主要是因为丁酸较长的链段增加了其聚酰胺单体结构的相容性。而固体超强酸作为固体催化剂, 在液态反应中可以通过简单的操作与体系分离,从而实现催化剂的循环再利用, 而且不会腐蚀反应设备。陈晋阳等[8] 采用磷钨酸作为催化剂, 初步研究了反应时间和催化剂用量对尼龙6 解聚的影响。结果显示: 在反应温度相同(均为115℃), 催化剂剂量不同(8%、10%、12%, 质量分数, 下同)时, 催化剂用量越大, 尼龙6 水解的速度越快, 水解达到平衡的时间越少。对于相同的催化剂用量, 在反应初始阶段, 反应时间增加会使水解速度也明显增加, 而当水解几乎达到平衡后, 增加反应时间对降解产物6-氨基己酸产量变化的影响很小。

若将表面积较大的SiO2、Al2O3、活性炭等物质作为磷钨酸等固体超强酸的载体, 则能增加催化剂的反应活性, 且比液体催化剂更环保可持续。如王巍等[9] 用一系列γ-Al2O3 负载的固体酸催化剂和一些商品沸石, 即通过将固体酸负载到比表面积较大的载体上来促进水解反应。固体酸的表面结构不同, 因而催化的水解过程也不同。实验表明: 固体酸催化剂使废MC尼龙更易水解为单体, 水解速率和反应途径取决于固体酸的类型。尽管固体酸催化剂SO42- /γ-Al2O3 / ZrO2(AZS1)是加速水解反应的有效催化剂, 但由于热水中磺酸基团的浸出,使第一次反应后回收所得的催化剂活性有所下降。在这项研究使用的所有固体酸中, Hβ-25沸石的活性和稳定性较好。在使用Hβ-25催化水解废弃MC尼龙的过程中, 由于微孔结构阻碍了环状低聚物的进入, 使得反应过程中倾向于生成线性低聚物, 有利于降解反应的进行。

又如, 李桃桃等[10] 以活性炭为载体, 磷钨酸(HPW)为活性组分, 通过浸渍法制备活性炭负载磷钨(HPW/ C)催化剂, 研究其对尼龙6(PA6)水解反应的催化作用。实验表明: 在HPW负载量小于55%时, HPW能够均匀分散在活性炭的表面和孔隙中; 反应液相产物的主要成分为CPL; 当HPW负载量为45%、催化剂质量分数为10%、反应温度为260℃、反应时间为1 h时, PA6 降解率和CPL产率可分别达83%与56%。以上2项研究均采用将固体超强酸负载到比表面积较大的载体上制备了改性催化剂, 改性催化剂的催化活性高且可循环使用, 水解速度快, 催化剂易分离。

2.1.2醇解回收法

醇解法是指通过醇与废旧尼龙反应生成聚合物完全降解单体的回收方法, 其常用的溶剂有甲醇、乙醇等，醇解法也可以在亚临界状态下进行。Kamimura 等[11] 在乙醇酸存在下, 用超临界甲醇处理尼龙12, 得到85%的ω-羟基十二烷酸甲酯, 产物中醇/烯烃的选择性提高到9. 5∶1。在反应中使用富含18O的乙酸成功地在产物的醇羟基中引入了18O原子。在此基础上, Matsumoto等[12] 以乙醇酸作为催化剂,研究了尼龙66在超临界甲醇作用下的解聚反应。该聚合物的二羧酸单元被选择性地转化为己二酸二甲酯, 而二胺单元通过四甲基二胺中间体转化为1,6-己二醇。在反应温度270℃、反应时间6 h 的条件下, 主要产物己二酸二甲酯和1,6-己二醇的收率分别为75%和50%。研究还表明, 乙醇酸的存在有利于二胺单元的转化, 从而提高了1,6-己二醇的产率。醇解法相对于其它方法来说, 反应条件相对温和,但是醇解产物比较复杂, 需要引入催化剂来增加反应选择性, 而且甲醇属于易制爆危险化学品, 需要注意生产安全。

2.1.3氨解回收法

氨解法是指在氨气存在的条件下对废旧尼龙进行解聚反应, 使其转化为单体的回收方法, 可以应用于废旧尼龙地毯的回收利用。Bordrero等[13]利用二步法对尼龙66(PA66)和尼龙6进行了氨解研究。PA6的二步氨解最终产物为6-氨基己腈和己内酰胺。而PA66的二步反应如下: 第一步使PA66与正丁胺在300℃、4. 5 MPa下反应生成游离的己二胺和N,N’-二丁基己二酰胺; 第二步为N,N’-二丁基己二酰胺在磷酸的催化作用下生成己二腈。在最优条件下, 已二腈的收率约为48%, 己二胺的收率约为100%。除此之外, Duch 等[14] 还研究了PA6和PA66混合物的高温氨解, 因为废旧尼龙地毯一般都是PA6和PA66的混纺织物。该研究表明: 反应使聚合物降解为单体,酰胺单体脱水为腈分子, 所得到的产物是6-氨基丁腈、己内酰胺、己二腈、六亚甲基二胺等物质的混合物。为了进一步将丁腈分子氢化成六亚甲基二胺, 他们还研究了在尼雷Ni和尼雷Co催化剂条件下的液相加氢反应。发现由于尼雷Ni表面生成了小分子覆盖物, 从而在反应过程中会失去反应活性, 而尼雷Co没有失活。氨解法回收的尼龙解聚单体纯度较高, 回收效果较好, 可直接用于尼龙6和尼龙66的合成, 能够真正实现闭环回收。但是反应需要进一步加氢, 反应过程中催化剂易失活, 操作也较为复杂。

2.1.4离子液体解聚回收法

离子液体被认为是一种具有独特物理化学性质的新型溶剂[15-17] , 它们通常因具有不可挥发性和低可燃性等特性能够应用于高温反应而没有火灾风险。Kamimura 团队[18-20] 利用这些特性, 开发了一种将废旧尼龙转化为单体材料的新方法。虽然离子液体在高温下为聚合物材料提供了非常活跃的环境, 但它们经常会引起分离的难题。即离子液体的不易挥发性使得去除它们的方法只能是萃取法。针对这些问题, Kamimura等[21] 开发了一种在亲水离子液体[emim][BF4]中解聚尼龙6的新方法。在反应温度为310℃、反应时间为60 min, 且含有10%DMAP 催化剂的条件下, 己内酰胺的收率达54%。该方法可以使用水相分离技术来分离产物和回收离子液体, 回收的离子液体至少可重复使用3 次。

不仅如此, 废旧尼龙的回收还可以在水/ 离子液体或醇/ 离子液体的二元体系下进行, 陈晋阳等[22] 研究了尼龙6 在水和离子液体([Bmim]Cl)的混合体系中的解聚反应, 反应产物经质谱和高效液相色谱分析, 主要产物为己内酰胺。结果表明, 最佳反应条件为: 反应温度170 ℃、[Bmin]Cl/ H2O(w/w)13. 4%、反应时间8 h。此时己内酰胺的产率为30. 7%, 尼龙6的降解率为94. 1%。这是因为一方面体系中含有大量的H+ , 另一方面离子液体的阴离子可以减弱聚合物大分子之间的氢键。相较于使用单一离子液体的方法, 该法的条件较为温和, 降解效果好,但产率有待提高。专利CN1102491913A[23]公开了一种使用双核离子液体作为催化剂来醇解PA6 的方法。反应以带有冷凝回流装置的高压反应釜作为反应容器, 在其中加入PA6 和离子液体, 设置溶解温度为80~200℃, 溶解时间为0. 2~12 h; 溶解完成后, 加入定量的醇, 然后设置反应温度为80~160℃, 反应时间2~10 h; 反应结束后, 使用乙酸乙酯来萃取得到产物, 6-氨基己酸甲酯和6-氨基己酸乙酯的收率均在80%以上。离子液体可以使尼龙6的解聚反应在较温和的条件下进行, 具有污染小、可重复利用等优点, 在降解废旧尼龙方面有很大的潜能, 是一种绿色环保的方法。但从目前离子液体解聚的相关研究来看, 其回收效率还有待提高。

2.1.5其它方法

除了上述这些方法之外, 热解法、酶解法等也是回收聚酰胺的重要方法。热解法主要是将聚酰胺在高温的作用下大分子链断裂, 生成水、二氧化碳、脂肪族碳氢类物质、低聚物以及单体的方法。但是热解法需要较高的温度, 而且还存在反应复杂, 副产物多且难以实现大批量生产等缺点,因此研究较少。酶解法中, 大多数微生物只需要在室温条件下就可以进行解聚反应, 所以对设备要求不高, 而且由于生物酶的特殊性, 该方法底物的转化效率高, 降解产物是无毒无害的小分子物质。Friedrich等[24] 研究了真菌对尼龙6的降解作用, 在以尼龙纤维为唯一氮源的培养基中, 对12株菌株进行深层培养。研究发现, 大多数真菌不能降解尼龙6, 在尼龙作为唯一氮源的条件下, 只有白腐担子菌能够实现降解作用。因此, 用酶解法解聚尼龙需要寻找合适的酶种类, 而且其解聚效果不如其它解聚技术。

2.2己内酰胺精制分离手段

2.2.1液液萃取

在己内酰胺的生产中，萃取是己内酰胺杂质的最大出口，是己内酰胺产品质量优劣的关键。根据使用的萃取剂的不同，对己内酰胺的萃取工艺主要有三种，即苯萃取/水反萃取，甲苯萃取/水反萃取，三氯乙烯萃取/水反萃取。现在工业上一般用的为苯萃取和水反萃取，即将重排中和工序过来的己内酰胺水溶液用苯进行萃取，生成苯-己内酰胺液（苯-己液），除去水溶性的杂质，然后再用水从苯-己内酰胺液中反萃取出己内酰胺，重新生成己内酰胺-水溶液，来除去溶于苯中的油溶性杂质。对于粗己内酰胺溶液中所含的硫铵和有机、无机杂质，在己内先拿苯萃取塔中，90%的硫铵可以被去除掉，而其它无机、有机杂质也大部分被去除掉。但是苯萃取不能充分除去与己内酰胺化学性能相似的杂质，而且容易带入一些水溶性杂质，所以需要在反萃取前进行水洗，以减少己内酰胺/苯溶液中的水溶性杂质[25]。

对于己内酰胺的萃取，也有一些新的研究和改进。比如对于苯萃取，中石化巴陵石化最早用的转盘萃取塔（RDC）[26-27]。RDC结构简单，操作稳定，处理能力大，投资小，安装维修方便，但是存在轴向返混问题，带来了传质推动力的降低。清华大学化学工程联合国家重点实验室利用一维激光多普勒仪从实验上证实了影响转盘塔传质性能主要是级间的轴向返混和沟流这一推断，研制了新型转盘萃取塔（NRDC）。新型转盘萃取塔（NRDC）在转盘塔内的固定环平面增加筛孔挡板以抑制轴向返混，提高了传质效率，在巴陵石化的己内酰胺新精制工业装置苯萃取工序中运行稳定，塔顶出料（苯-己液）中夹带的硫铵等无机杂质进入有机相的量少，优于同时期己内酰胺装置转盘塔（RDC）运行数据，具有更高的萃取效率。石家庄化纤甲苯法己内酰胺装置在精制中使用甲苯萃取，甲苯萃取选择性低、易乳化、能耗高、产品质量差。在对装置扩容改造后，用苯/环己烷混合溶剂代替甲苯进行萃取，提高了塔的操作性能，消除了乳化现象，萃取能力远远强于甲苯，为甲苯法的1.8倍，同时水反萃效果也明显改善，反萃能力为原萃取工艺的1.5倍，同时提高了己内酰胺水溶液的质量[28]。而专利CN1323786发明了一种直接用蒸汽进行己内酰胺萃取液脱苯的工艺[29-30]。工艺中在己内酰胺进行苯萃取之后不进行水反萃取，而是在己内酰胺苯萃取之后的苯-己液中加入水作为共沸剂，通过蒸苯塔蒸馏脱苯。即将己内酰胺萃取后的苯-己液通过蒸苯塔进行共沸蒸馏，塔顶得到脱出溶剂苯的己内酰胺水溶液。部分水溶性杂质从塔顶以苯水共沸物的形式带走，塔底得到的己内酰胺水溶液浓度为85%-90%。此工艺所需能耗远小于30%己内酰胺水溶液浓缩到90%所需要的能耗，在节能上优势明显。

2.2.2离子交换法

在工业上，离子交换树脂在水处理、食品加工、制药工业、化工工艺、金属工艺等领域有着广泛的应用[31]。在己内酰胺工业的精制中，离子交换树脂主要用来去除己内酰胺水溶液中微量的硫酸根离子和铵根离子，同时通过离子交换树脂的吸附功能，除去己内酰胺水溶液中微量的如有机胺等一些水溶性杂质，从而降低己内酰胺水溶液的电导率和吸光值，达到对己内酰胺的进一步精制。其中硫酸根、铵根离子主要影响己内酰胺溶液的电导率，而有机杂质则影响己内酰胺水溶液的吸光度。

离子交换精制其工艺流程主要为含有微量硫酸铵盐的己内酰胺水溶液依次流经装填有阴离子交换树脂、阳离子交换树脂、阴离子交换树脂的三个离子交换塔，阴离子交换树脂主要除去铵根离子，因阳离子交换树脂的交换容量是阴离子的两倍，所以需要两个阴离子交换器和一个阳离子交换器。在工业上一般设置两套离子交换系统，当一套处理能力下降不能满足生产要求时，启用另一套装置，同时将前一套系统再生，以实现装置运行的连续性。

现在的离子交换系统也存在一些问题[32-33]，如离子交换树脂交换容量不能充分利用，树脂运行周期较短，再生时间较长，操作过程复杂，再生费用高，产生大量工业废水等。针对这些问题，一些企业和研究人员也进行了一些优化。例如离子交换容量不能充分利用的问题，主要表现在己内酰胺水溶液精制之后的电导率很低，没有超标，但是由于有机杂质很高，导致吸光值超标，此时就不得不对树脂进行再生，从而降低了树脂的利用率。通过在阴离子塔上部装填专门的离子吸附树脂，达到了让树脂的吸附能力和交换能力同时达到终点的目的，以解决树脂因吸附能力不够而提前再生的问题。

对于树脂运行周期较短的问题，根据前工序苯萃取之后苯-己液含盐情况，在进入反萃之前加大水量进行洗涤，使苯-己液的电导率降低，从而减轻了后续离子交换树脂的符合，延长离子交换树脂的运行周期。

另外针对离子交换精制的再生时间较长，操作过程复杂，再生费用高，产生大量工业废水等问题，巴陵石化与武汉大学合作进行了EDI（电去离子净化技术）与吸附床结合取代离子交换系统的研究[34]。该系统在己内酰胺水溶液质量较为稳定的情况下，除去电导率和吸光值的能力可以满足工艺的要求，并且能够实现连续运行，避免了离子交换树脂再生产生大量的废水，节约成本和资源，减少了污染。

2.2.3加氢精制

在己内酰胺生产中，粗己内酰胺中含有一些物理性质与己内酰胺相近的不饱和物质。这些不饱和化合物的存在严重影响了己内酰胺产品的质量，从而影响己内酰胺的聚合过程，影响到尼龙6的质量，从而影响己内酰胺的聚合过程，影响到尼龙6的质量。这些不饱和杂质难以用常规的分离方法将其除去。通过在催化剂存在条件下进行加氢精制，将这些不饱和物转化成沸点高于或低于己内酰胺的物质，以便于后续工序中分离。

在中石化石家庄化纤的甲苯发己内酰胺装置中，最早对己内酰胺的精制采用高锰酸钾氧化法来脱出杂质。这种方法物耗高，操作环境差，而且还副产大量的二氧化锰废渣，环境污染严重，后来石炼化和石科院共同合作开发了适用于甲苯法的己内酰胺加氢精制工艺，将氧化精制改为加氢精制，提高了产品质量和收率，减少了催化剂的消耗，提高了经济效益[35]。

对己内酰胺的加氢精制工艺主要有三种，即连续淤浆床釜式加氢精制、磁稳定床加氢精制、固定床加氢精制。工业上大部分采用的是连续淤浆床釜式加氢精制，一般为30%己内酰胺水溶液与雷尼镍催化剂依次通过反应釜进行加氢反应，维持压力0.7MPa，温度为90℃左右的条件下进行加氢反应，用后的催化剂经过滤后废弃掉。淤浆床加氢工艺所用的催化剂经过滤后废弃掉。淤浆床加氢工艺所用的催化剂颗粒比较细，一般为几十个微米，采用机械过滤往往会造成催化剂黏结而无法重复使用，研究使用了旋液分离器进行分离后，能够避免催化剂的黏结，可以满足催化剂的循环使用[36]。

针对己内酰胺加氢精制，中石化开发了一系列工艺，包括非晶态合金催化剂的制备和磁稳定床反应器的研发[37-41]。非晶态合金加氢催化剂（SR-NA）是通过将镍、铁、钴以及稀土等其他元素和铝合金化，然后真空快速淬冷，最后在碱液中将铝抽出，获得较大比表面积的、实用的催化剂。开发的SRNA-4非晶态合金催化剂在己内酰胺加氢精制中有着比雷尼镍催化剂更优异的加氢性能。

磁稳定床应用于己内酰胺加氢精制有气液固三相磁稳定床、采用溶解氢的液固磁稳定床和搅拌釜与液固磁稳定床串联三种工艺路线。石家庄化纤选择了搅拌釜与液固磁稳定床串联工艺[39]。在SRNA-4非晶态合金催化剂存在下，将搅拌釜反应器中氢气、己内酰胺水溶液和催化剂充分混合，进行初步的加氢，使氢气溶解在己内酰胺水溶液中，然后进入磁稳定床反应器继续进行加氢反应，催化剂在磁场作用下在床层富集，并与己内酰胺水溶液分离。与原有釜式加氢相比，催化剂消耗降低，加氢效果好，产品质量稳定。

对于固定床加氢，湖南百利[42]发明了一种固定床加氢精制己内酰胺的方法。即将己内酰胺水溶液与第一股氢气在搅拌釜中混合，然后在固定床催化剂存在下将含有溶解氢的己内酰胺水溶液与第二股氢气在固定床反应器中进行充分的气-液-固传质并进行加氢反应，流程连续简便，操作方便，催化剂消耗低。

2.2.4蒸发精馏

经过以上工序处理之后的己内酰胺水溶液还含有各种低沸点和高沸点的杂质，所以还必须进行这些杂质的去除。己内酰胺蒸发单元主要是一个脱水和低沸点杂质去除的过程，而精馏单元则是对重杂质脱除的过程。

巴陵石化最早用的HPO法己内酰胺生产工艺，己内酰胺的浓缩采用的是三效蒸发和闪蒸系统组成，在三效蒸发后，己内酰胺水溶液浓度由30%浓缩到90%，在闪蒸系统内，采用升膜蒸发和高真空闪蒸方式，浓度由90%浓缩到99.9%[43]。在使用氨肟化技术后，由于其产生的杂志成分和组成与HPO法由很大不同，因此还采用原来的精制工艺后，己内酰胺的质量受到了一定的影响，所以对原工艺进行了一系列改进。改进后的己内酰胺浓缩工艺有三效蒸发和预蒸馏系统组成，在己内酰胺浓缩工艺有三效蒸发和预蒸馏系统组成，在己内酰胺浓缩到90%时，采用预蒸馏系统代替原来的闪蒸系统，使己内酰胺的浓度由90%（质量分数）浓缩到99.9%。经过改进，使得新工艺低沸点杂质的去除率达到99.99%，轻杂质去除效果明显，对己内酰胺产品质量的提高有较大益处。但这样的改进之后使得己内酰胺的产量有所下降，因此在装置中增加了一个杂质萃取塔，将第二个预蒸馏塔的真空凝液和后续的精馏塔脱除的重杂质一并送入杂质萃取塔回收己内酰胺，使己内酰胺的产量不因除杂而受影响。

精馏是己内酰胺精制的最后一个步骤，己内酰胺中高沸点的杂质和微量的水都将在此除去。己内酰胺在130-140℃时就会开始聚合，因此精馏温度要控制在这个温度之下。为保证己内酰胺在低温度下蒸馏，必须保证体系有较高真空度，此外，己内酰胺即使在低温下长时间加热也会引起聚合，所以也必须保证蒸馏的时间要短。因此精馏过程必须在低温下进行，并尽量避免与空气的接触，以最快的速度进行[44]。工业上一般采用高真空精馏精制。

己内酰胺真空精馏时通常要加入氢氧化钠来控制机内酰胺的碱度指标。碱的加入目的是为了将己内酰胺中的有机酸形成稳定的盐类以便在精馏中随重残液除去。正常情况下一般控制碱度在3-5mmol/kg的范围内，当碱度指标偏低时，由于有机杂质不能与氢氧化钠进行充分反应生成重组分盐类，这些杂质就会被带到己内酰胺产品中去，造成产品挥发性碱等指标上升；当碱度指标超标时，由于不溶于己内酰胺的盐类的析出，很容易造成塔底残液管线的堵塞，从而使碱度较高的杂质蒸发夹带到己内酰胺产品中，也会造成挥发性碱等指标的上升。

2.2.结晶法

结晶精制用于除去包括己二酸、环己酮、环己醇、胺类杂质、低聚物和无机杂质（如金属离子或催化剂残留）。此方法主要使通过对己内酰胺水溶液降温进行重结晶，达到分离提纯的效果，但效果不佳。后来研究人员开发了有机溶剂重结晶，有机溶剂一般选用苯、甲苯、环己烷、石油醚等，此法较水重结晶法效果有较大改进。

程[45]等人通过将含ε-己内酰胺粗产品的含醚混合溶剂的溶液与晶种接触，接触处理在含ε-己内酰胺粗产品的含醚混合溶剂的溶液的介稳区（在饱和溶解度曲线与过饱和溶解度曲线之间的区域）45-62℃温度区间进行，得到晶形完整和大颗粒的晶体。林德宝[46]以异丙醚、甲基叔丁基醚为结晶溶剂对粗己内酰胺溶液进行结晶，并详细研究了结晶的工艺条件，取得了不错的实验效果。程时标等研究了在卤代烃溶液中结晶己内酰胺，产品质量分数达到99.98%以上，产品高锰酸钾等指标符合工业要求。

重结晶方法对设备要求简单，且技术不复杂，但存在溶剂损耗大，己内酰胺流失较为严重等问题，有待人们进一步深入研究。

2.2.6其他物理方法

近年来人们在吸附技术、膜处理技术、电去离子技术精制己内酰胺等方面都有大量研究。寇建朝[47]等以活性炭、活性炭纤维、离子交换树脂为吸附剂，对己内酰胺水溶液中的杂质进行吸附能力研究，结果发现，活性炭纤维与离子交换树脂组合后，二者的动态吸附容量增大，有效降低了己内酰胺溶液中的杂质含量。文三[48]等将一定浓度的己水溶液通过电渗析膜，取代己内酰胺精制工序中的离子交换工序，发现己水溶液的电导率和消光值大幅度降低。陈庚等[49]、瞿鑫[50]研究了中空纤维更新液膜法精制己内酰胺，发现中空纤维更新液膜总体积传质系数可达工业萃取塔的2.3倍，且萃取剂用量大幅度降低，具有很好的工业应用前景。瞿亚平[51]研究发现，在己内酰胺水溶液质量较稳定的情况下，将电去离子技术与吸附床相结合，除消光值和电导的能力能够达到工艺要求，并可实现连续运行，可以取代现有离子交换工序。

2.3现有己内酰胺精制分离流程及其工艺改进

由于己内酰胺的生产工艺路线长，原料较多，使得粗己内酰胺种杂质组分、复杂。随着国内己内酰胺行业竞争的日趋激烈，对产品的质量要求逐步提高，单一的精制方法很难满足下游客户对产品品质的要求。因此，在己内酰胺精制过程中，均采取多种精制方法相结合对其进行处理，以达到理想的效果。谢[52]等人以环己酮肟气相贝克曼重排反应得到的粗己内酰胺为原料，采用蒸馏、苯溶解、水萃取、离子交换、加氢和三效蒸发等现有液相贝克曼重排反应产物的精制路线，对气相重排产物粗己内酰胺进行精制研究，考察己内酰胺在各个提纯精制步骤中的纯度、消光值（UV）、挥发性碱值（VB）、高锰酸钾吸收值（PM）和色度等产品质量变化情况，气相重排产物精制流程示意如下。结果表明，气相重排粗产品经过精制后纯度可达到99.950%，产品PM值和色度达到优级品水平，UV值和VB值分别达到一等品和合格品要求。

图1.气相重排产物精制流程示意

由于己内酰胺中含有较多的杂质，因此现行工艺中均采用多种方法相结合的工艺进行精制，但随之就会出现工艺路线长、能耗大、产品损失严重以及质量不稳定的问题。因此需要对己内酰胺的精制工艺进行改进。

己内酰胺依据工艺路线不同，原料及过程的差异性，其所含杂质的种类及数量也有所不同，贝克曼重排工序是产生杂质的主要工序，其中水溶性杂质、苯溶性杂质、无机离子、有机杂质分别通过苯萃取、水反萃、离子交换、蒸馏的方式除去。萃取是己内酰胺杂质的最大出口。其中温度、相比、料液PH值，苯己液中己内酰胺浓度均会影响水溶性杂质在苯己液中的含量[53]。萃取工序主要有：苯萃/水反萃、甲苯萃取/水反萃两种，离子交换主要是阴/阳/阴三段，但是离子交换工序存在操作过程复杂，再生费用高，会产生大量工业废水等问题，对环境造成了很大的压力。加氢精制工序主要采用三种方法：连续淤浆床、磁稳定床、固定床等。后续工序还包括预蒸，蒸发，蒸馏，脱重。

刘等人为了解决上述己内酰胺精制工艺路线长，且产品损失严重的问题，结合国内外先进的精制工艺，对精制流程进行改造。在新工艺流程中苯萃取后得到苯己液，经过碱洗后直接进入到苯己蒸馏塔，进行蒸苯操作，利用精馏原理脱除苯，得到高纯度己内酰胺，然后经过脱水、脱轻组分后进入到己内酰胺蒸馏（脱重操作），脱除其中的重组分，得到优品级己内酰胺，其工艺流程如图2所示。

图2.己内酰胺精制新工艺流程简图

己内酰胺新精制工艺中不包含传统工艺中的水反萃、离子交换、加氢、三效蒸发及预蒸馏工序；精制流程短，设备投资低，整体能耗物耗低，且不存在离子树脂再生产生的难以生化的废水。新精制工艺无论从技术水平、生产规模还是产品质量在我国都处于领先水平，且可获得很好的经济效益与社会效益，其工艺具有如下优势：

（1）操作可行，工艺流程先进；严格控制操作条件，防止高凝点物料冷凝堵塞管路；由于物料热敏，易变色易聚合，因此降低物料的停留时间，摒除了物料由于流程较长而热敏聚合的缺陷。

（2）过程操作弹性较大；在较大的操作范围内保证了气液两相传质效率。

（3）换热网络优化，过程能耗较低；根据物料特点充分利用系统热量，采用系统内物料间换热，节省能耗。

（4）整个过程产品收率高；在保证产品纯度的同时能够减少损失，提高产品收率。

3、课题研究思路及内容

3.1研究思路

本课题目标是对废尼龙进行解聚，结合多种精制分离手段对解聚产物进行分离从中得到纯度较高的己内酰胺单体，最优是可以用于再聚合，从而实现资源的闭环利用。

在所有的解聚方法中，采用亚临界水系统，对废尼龙6进行水热催化解聚，这该技术路线绿色低碳，工艺流程短，单体纯度高。催化剂选择磷钨杂多酸，因为磷钨杂多酸能够提高ε-己内酰胺的水解率和产率。采用亚临界水体是因为临界区域附近的水可以像极性溶剂一样溶解PA6，其介电常数较低，氢键结合能力较差，离子生成量是环境液态水的三倍，解离出的大量H+和OH-可催化PA6水解。

PA6在亚临界水中的水解过程分为以下三步：

1）在高温下，PA6分子链之间的氢键断裂，PA6开始熔融

2）在水中H+和带孤对电子的O作用下，开始生成大量CPL

3）低聚物的溶解及生成少量CPL

对于解聚产物进行物性分析，利用组分的性质差异（沸点、溶解性、相溶性、吸附选择性、渗透性等）选择相应的手段进行分离，对于与己内酰胺性质相近的组分进行氧化还原的特异性处理（选择性加氢等），需要开发高效的己内酰胺分离和纯化组合技术，采用多种技术手段进行分离，提升己内酰胺纯度。

3.2研究方案

PA6水解成己内酰胺单体的过程中，会先解聚成氨基己酸，然后氨基己酸脱一分子水成环转化为己内酰胺，而氨基己酸与己内酰胺分子量相近，性质也相似，都易溶于水，氨基己酸在水解产物中也有着不小的占比，故如何高效分离氨基己酸与己内酰胺就是课题的重中之重，也是精制分离部分最难的部分。文献中关于PA6水解产物中己内酰胺与氨基己酸的分离也很少提及。需要借鉴己内酰胺生产工艺中的精制分离手段。实验初期配置包含水、苯胺、氨基己酸、己内酰胺四种物质的模型化合物，使用常用的己内酰胺萃取剂苯进行多级萃取，具体实验流程见图3。

对得到的萃取相和萃余相通过气相色谱或液相色谱法分析萃取相和萃余相中己内酰胺和氨基己酸的含量，定量评价萃取效果。通过更换不同的萃取剂或向溶液中加入助溶剂直至找到萃取效果最好的萃取剂并通过大量实验与模拟结合的方式找到最佳的工艺条件，根据实验得到的大量实验数据及工艺条件对这一萃取过程进行模拟。

参考文献

[1]　KIND S, NEUBAUER S, BECKER J, et al. Metabolic Engineering[J], 2014, 25: 113-123.

[2]　LU J J, HAMOUDA H. Advanced Materials Research[J], 2014, 878:

122-131.

[3]　王巍. 亚临界水中废弃铸型尼龙非均相催化降解的研究[D]. 哈尔

滨: 哈尔滨工业大学, 2017.

WANG W. Study on Heterogeneous Catalytic Degradation of Waste

Monomer Casing Nylon in Sub-Critical Water[D]. Harbin: Harbin Institute

of technology, 2017.

[4]　KNEZ Z, MARKO I E, LEITGEB M, et al. Energy[J], 2014, 77:

235-243.

[5]　WANG W, MENG L H, HUANG Y D. Polymer Degradation and Stability[

J], 2014, 110(12): 312-317.

[6]　EŠAREK U, PAHOVNIK D, ŽAGAR E. ACS Sustainable Chemistry

& Engineering[J], 2020, 8(43): 16274-16282

[7] HOCKER S, RHUDY A K, GINSBURG G, et al. Polymer[J], 2014,

55(20): 5057-5064.

[8] 陈晋阳, 金鹿江, 褚燕萍, 等. 杂多酸催化废尼龙水解再资源化的

研究[C]/ /2007 年国际现代化工技术论坛暨第二届全国化工应用

技术开发热点研讨会论文集. 苏州: 《现代化工》编辑部, 2007:

299-300.

[9] WANG W, MENG L H, LENG K Y, et al. Polymer Degradation and

Stability[J], 2017, 136: 112-120.

[10] 李桃桃, 刘畅, 陶磊, 等. 现代化工[J], 2019, 39(6): 111-115.

LI T T, LIU C, TAO L, et al. Modern Chemical Industry[J], 2019,

39: 111-115.

[11] KAMIMURA A, IKEDA K, SUZUKI S, et al. ChemSusChem[J],

2014, 7(9): 2473-2477.

[12] DATTA J, BŁAZ·EK K, WŁOCH M, et al. Journal of Polymers and

the Environment[J], 2018, 26(12): 4415-4429.

[13] BODRERO S, CANIVENC E, CANSELL F. Abstracts of Papers of the

American Chemical Society[J], 1998, 216: U118.

[14] DUCH M W, ALLGEIER A M. Applied Catalysis A: General[J],

2007, 318: 190-198.

[15] JAIN N, KUMAR A, CHAUHAN S, et al. Tetrahedron[J], 2005, 61

(5): 1015-1060.

[16] ASTRUC D, LU F, ARANZAES J R. Angewandte Chemie International

Edition[J], 2005, 44(48): 7852-7872.

[17] HALLETT J P, WELTON T. Chemical Reviews[J], 2011, 111(5):

3508-3576.

[18] KAMIMURA A, YAMAMOTO S. Polymers for Advanced Technologies

[J], 2008, 19(10): 1391-1395.

[19] YAMAMOTO S, KAMIMURA A. Chemistry Letters[J], 2009, 38

(11): 1016-1017.

[20] KAMIMURA A, YAMAMOTO S. Organic Letters[J], 2007, 9(13):

2533-2535.

[21] KAMIMURA A, SHIRAMATSU Y, KAWAMOTO T. Green Energy &

Environment[J], 2019, 4(2): 166-170.

[22] CHEN J Y, LI Z L, XU T J. Advanced Materials Research[J], 2012,

550-553: 2284-2287.

[23] 王海军, 夏晓莉, 季文艳, 等. 一种利用双核离子液体催化醇解废

旧尼龙6 回收醇解产物的方法: CN102491913A[P]. 2012-06-13.

WANG H J, XIA X L, JI W Y, et al. A Method for Recovering Alcoholysis

Products from Waste Nylon 6 Catalyzed by Binuclear Ionic Liquid:

CN102491913A[P]. 2012-06-13.

[24] FRIEDRICH J, ZALAR P, MOHOR I M, et al. Chemosphere[J],

2007, 67(10): 2089-2095.

[25] 何登平.南化东方公司己内酰胺装置的改造与运行优

化［D］.东南大学硕士学位论文， 2005．

[26] 李先华. 新型转盘萃取塔在己内酰胺生产中的应用［J］．合成纤维工业， 2008,31( 3) : 21－23．

[27] 王运东, 费维扬, 刘小秦, 等．新型转盘萃取塔研究开发与工业应用［J］．化学工程，2008，36( 4) : 1－4; 16．

［28］ 赵承军．混合萃取在甲苯法制备己内酰胺工业中的研

究及应用［J］．计算机与应用化学，2010，27( 2) : 271－276．

［29］ 周万荣. 已内酰胺萃取直接蒸汽脱苯新工艺［P］．CN1323786，2001．

［30］ 吴剑，李忠，罗和安．以芳烃为原料生产己内酰胺的工业技术进［J］．化工进展，2003, 22( 11) : 1172－1175

［31］ 钱庭宝．刘组琳．离子交换树脂应用手册［M］．天津:南开大学出版社，1989．

［32］ 瞿亚平，梁志武，吴顺余. 离子交换树脂在HPO 法在己内酰胺精制中的应用［J］.合成纤维工业，2003，26( 2) : 48 － 50．

［33］ 瞿亚平．离子交换法在己内酰胺精制脱硫酸铵过程中的应用研［D］．湖南大学工程硕士论文，2006．

［34］ Ping Yu，Zehua Zhu，Yunbai Luo，et al． Purification of caprolactam by means of an electrodeionization technique［J］. Desalination，2005，74: 231 － 235．

［35］ 谢文华，宗保宁．磁性催化剂与磁稳定床反应器［J］．化学进展，2009，21( 11) : 2474 － 2482．

［36］ 杨克勇，汪颖，赵成军，等．一种非晶态合金催化剂加氢精制己内酰胺水溶液新工艺的开发［J］．石油炼制与化工，2001，32( 7) : 21－24．

［37］ 宗保宁，闵恩泽，朱永山．大比表面非晶态合金的制备[P]. CN1037362C，1998．

［38］ 傅送保，朱泽华，罗耀邦, 等．磁稳定床反应器中己内酰胺加氢精制应用研究［J］．石油化工，2004，33( 4) :364 － 367．

［39］ 齐世锋，曹志广，赵成军，等．磁稳定床在己内酰胺加氢精制中的工业应用［J］．石油炼制与化工，2007，38( 6) : 6－9．

［40］ 汪颖，江雨生，罗耀邦，等．磁稳定床己内酰胺加氢精制新工艺［J］．精细化工，2003，20( 8) : 472－474．

［41］ 江雨生，傅送保，朱泽华，等．己内酰胺加氢精宏观动力学研究［J］．石油炼制与化工，2005，36 ( 8) : 53－55．

［42］ 刘国强，祝春芳，颜鹿平，等．一种固定床加氢精制己内酰胺的方法[P]. CN103086968 A，2013．

［43］谭旭阳. 己内酰胺浓缩工艺初探[J]. 企业技术开发，2004，23( 9) : 14－16．

［44］己内酰胺生产与应用编写组．己内酰胺生产与应用［M］．北京:烃加工出版社，1988: 164．

[45]程时标,谢丽,张树忠,等.一种己内酰胺的结晶精制方法和制备方法[P].北京市:CN201210217072.2,2016-08-03.

［46］ 林德宝. 甲苯法己内酰胺精制工艺的研究［D］.天津:天津大

学，2010．

［47］ 寇建朝, 于萍，赵承军，等．甲苯法生产己内酰胺水溶液的吸附精制工艺试验研究［J］．化工进展，2005，24(6):661－665．

［48］ 文三，王德清，朱泽华，等．一种除掉ε－己内酰胺水溶液中微量杂质的方法:CN，02114079［P］.2006－03－29．

［49］ 陈庚，旷志刚，任钟旗，等．中空纤维更新液膜法在己内酰胺精制中的应用［J］．合成纤维工业，2007，30(2):1－3．

［50］ 瞿鑫．中空纤维更新液膜法精制己内酰胺的研究［D］．北京:北京化工大学，2013．

［51］瞿亚平．离子交换法在己内酰胺精制脱硫酸铵过程中的应用研究[D].长沙:湖南大学，2006．

[ 52 ]谢丽, 程时标, 张树忠, 等. 环己酮肟气相贝克曼重排反应产物己内酰胺的精制研究[J]. 石油炼制与化工, 2015,46(05) : 7-11.

［53］ 林少炜. 己内酰胺萃取精制过程研究［D］．北京: 北京化工大学，2008.