## Slide 1
 | 样品名称 | 峰面积 | 含量（mg/ml） | 己内酰胺含量/g
 | 己内酰胺标样 | 4.77797E+11 | 6.75 | 
萃取水相 | 8-20-7 | 7.03226E+11 | 99.41 | 4.47
萃取醇相 | 8-20-8 | 7.74531E+11 | 109.49 | 9.42
上清液 | 1 | 8.79585E+11 | 124.34 | 11.002
滤液 | 2 | 8.79554E+11 | 124.33 | 11.0007
萃取醇相 | 8-14-1 | 7.1175E+11 | 100.61 | 8.64
己内酰胺-4-甲基-2-戊醇标样 | 8-14-2 | 8.00436E+11 | 113.15 | 0.966
萃取水相 | 8-14-4 | 6.9663E+11 | 98.47 | 4.73
这里8-14和8-20是同一个实验，先用50g 4-甲基-2-戊醇溶解25g的己内酰胺，再用50g的水反萃，得到萃取醇相
和萃取水相
样品名称 | 峰面积 | 含量（mg/ml） | 4-甲基-2-戊醇含量/g
4-甲基-2-戊醇标样 | 101621424 | 8.60 | 
8-20-8 | 69526001 | 588.38 | 50.6

## Slide 2
样品名称 | 峰面积 | 含量（mg/ml）
己内酰胺标样 | 4.77797E+11 | 6.75
8-20-7 | 7.03226E+11 | 99.41
8-20-8 | 7.74531E+11 | 109.49
1 | 8.79585E+11 | 124.34
2 | 8.79554E+11 | 124.33
8-14-1 | 7.1175E+11 | 100.61
8-14-2 | 8.00436E+11 | 113.15
8-14-4 | 6.9663E+11 | 98.47
样品名称 | 峰面积 | 含量（mg/ml）
4-甲基-2-戊醇标样 | 101621424 | 8.60
8-20-8 | 69526001 | 588.38
4-甲基-2-戊醇定量
（气相色谱-质谱）
己内酰胺定量
（液相色谱-质谱）
己内酰胺采用液相色谱-质谱分析，其定量结果是通过已知浓度的标物进行单点校正得到的。
在做定量分析时，所有样品均稀释了10倍，表格中的结果已经乘以稀释倍数，为样品的最终浓度。
样品8-20-7、8-20-8为本次样品，其余样品为之前样品，由于之前样品没有稀释，结果可能偏低，因此本次实验对其进行稀释后重新测得。
4-甲基-2-戊醇采用气相色谱-质谱分析，其定量结果是通过已知浓度的标物进行单点校正得到的。
在做定量分析时，样品8-20-8稀释了100倍，表格中的结果已经乘以稀释倍数，为样品的最终浓度。
样品定量结果

## Slide 3
8-20-7
总离子流色谱图
C6 H11 O N

## Slide 4
8-20-8
总离子流色谱图
C6 H11 O N